Stahlbetonrohre 	DIN EN 1916 - DIN V 1201

mit Drachenprofilgerinne

kreisrund - Form K-FM

integrierte Dichtung

DN 1200

schalungserhärtet

Entwässerungsleitung DIN EN 1610 aus Stahlbetonrohren Typ 2 nach DIN EN 1916 - DIN V 1201  und den erhöhten Anforderungen der FBS-Richtlinien herstellen,

beständig gegen chemisch mäßig angreifende Umgebung

gem. DIN EN 206-1 Expositionsklasse XA 2 Tabelle 1

( bei Sulfatgehalt > 600 mg/ltr. ist der Zusatz von HS-Zement erforderlich)

Form SB-K-FM Kreisquerschnitt mit Falzmuffe

Herstellungsverfahren „ in der Schalung erhärtet „

mit werksseits monolithisch hergestelltem Drachenprofilgerinne

Bermenneigung 1:1

Gerinneradius r = 120 mm

Ablußquerschnitt 0,982 m2/lfm

Rohrverbindung mit fest in der Muffe eingebauter Dichtung

Dichtmittel nach DIN EN 681-1  - DIN 4060

Einbau und Bettung gemäß DIN EN 1610

Prüffähige Statik gem. ATV-A 127

Es werden nur Rohre zugelassen, die mindestens 4 Stunden in der Schalung erhärten und somit absolut maßgenau sind; der Nachweis über die schalungserhärtete Fertigung ist vor Verlegung dem AG schriftlich vorzulegen.

Rohrdurchmesser DN 1200 mm

Baulänge 3,00 m

Herstellernachweis :	HABA-Betonwerke

Langschwert 72

84518 Garching

Tel. 08634/62400

Fax. 08634/624050

www.haba-beton.de

*** Text für prüfbare Verbindung auf Anfrage ***