Schachtunterteile SU-M 	DIN EN 1917 - DIN V 4034-1

HABA-PERFECT

Schachtkörper, Gerinne und Auftritt in einem Guß

DN 1000

### HABA-Beton - Perfect – Standard

Schachtunterteil SU-M Typ 2 nach DIN EN 1917 – DIN V 4034 –1,

lichte Weite DN 1000 mm (Rohranschluss bis max. DN 600)

- Für Regen- und Schmutzwasserkanäle

- Schachtkörper, Gerinne und Auftritt monolithisch aus Beton C 40/50 mit homogener Betonoberfläche und glattem ungeschlämmten Gerinneverlauf fugenlos in einem Guss in der Schalung erhärtet gefertigt!

- Wassereindringtiefe kleiner als 20mm

- Neigung der Auftrittsfläche kegelförmig in Richtung Schachtmitte 1:20

- Gerinne scheitelhoch bis Anschlussdurchmesser DN 500

- Gerinne bis max. +50cm ab Anschlussdurchmesser DN 600

- Anschlüsse für gelenkige Einbindungen der Zu- und Abläufe

Ablauf		DN ........ (Werkstoff)

Zulauf 1	DN ........ (Werkstoff)

Zulauf ...	DN ........ (Werkstoff)

z. B.:	System HABA-Beton – Perfect – Standard, oder gleichwertig

### HABA-Beton - Perfect – Hochleistung

Schachtunterteil SU-M Typ 2 nach DIN EN 1917 – DIN V 4034 –1,

lichte Weite DN 1000 mm (Rohranschluss bis max. DN 600)

- Für einen nochmals erhöhten chemischen Widerstand in Schmutzwasserkanälen:

- Schachtkörper, Gerinne und Auftritt monolithisch aus geprüften Hochleistungsbeton C 60/75 mit homogener Betonoberfläche und glattem ungeschlämmten Gerinneverlauf fugenlos in einem Guss in der Schalung erhärtet gefertigt mit hochsulfatwiderstandsfähigem Zement, 5% (vom Zementgehalt) Microsilica und nicht carbonatischem Zuschlag 0 – 4mm

- Wassereindringtiefe kleiner als 10mm

- Neigung der Auftrittsfläche kegelförmig in Richtung Schachtmitte 1:20

- Gerinne scheitelhoch bis Anschlussdurchmesser DN 500

- Gerinne bis max. +50cm ab Anschlussdurchmesser DN 600

- Anschlüsse für gelenkige Einbindungen der Zu- und Abläufe

Ablauf		DN ........ (Werkstoff)

Zulauf 1	DN ........ (Werkstoff)

Zulauf ...	DN ........ (Werkstoff)

z. B.:	System HABA-Beton – Perfect – Hochleistung, oder gleichwertig

Herstellernachweis :	HABA-Betonwerke

Langschwert 72

84518 Garching

Tel. 08634/62400

Fax. 08634/624050

www.haba-beton.de