Stahlbetonrohre	DIN EN 1916 - DIN V 1201

kreisrund - Form K-GM,	ÖNORM EN 1916 – ÖNORM B5074

integrierte Dichtung, mit BKU-PE-HD-Auskleidung

DN 500 – 1000 - schalungserhärtet

Entwässerungsleitung DIN EN 1610 aus Stahlbetonrohren Typ 2 nach

DIN EN 1916 -  DIN V 1201 bzw. ÖNORM EN 1916 – ÖNORM B5074

und den erhöhten Anforderungen der FBS-Qualitätsrichtlinien herstellen,

beständig gegen chemisch mäßig angreifende Umgebung

gem. DIN EN 206-1 Expositionsklasse XA 2 Tabelle 1

Form SB-K-GM Kreisquerschnitt mit Glockenmuffe

Herstellungsverfahren „in der Schalung erhärtet“

Rohrverbindung mit fest in der Muffe eingebauter Dichtung

Dichtmittel nach DIN EN 681-1  - DIN 4060

Einbau und Bettung gemäß DIN EN 1610

Prüffähige Statik gem. ATV-A 127

mit zusätzlicher vollflächiger Innenauskleidung aus PE-HD nach EN ISO 1872-1

Wandstärke mind. 4 mm / 5mm

mechanisch im Rohrbeton, mit Stegprofilen, verankert

(aufgeklebte oder –kaschierte Auskleidung unzulässig!)

Fugenausbildung mit PUR-Anguß und stirnseitiger Abdichtung durch DS-BKU-Profil

Es werden nur Rohre zugelassen, die mindestens 12 Stunden in der Schalung erhärten und somit absolut maß genau sind; der Nachweis über die schalungserhärtete Fertigung ist vor Verlegung dem AG schriftlich vorzulegen.

Rohrdurchmesser  DN	.... mm

Baulänge	…. m

Herstellernachweis :	HABA-Betonwerke

www.haba-beton.de