Eiprofilrohre bewehrt	DIN EN 1916 - DIN V 1201

Form SB-EF-GM mit BKU-PE-HD-Auskleidung	ÖNORM EN 1916 – ÖNORM B5074

integrierte Dichtung,

DN 500/750 – 1600/2400  schalungserhärtet

Entwässerungsleitung aus Stahlbetonrohren Typ 2 nach

DIN EN 1916 -  DIN V 1201 bzw. ÖNORM EN 1916 – ÖNORM B5074

und den erhöhten Anforderungen der FBS-Qualitätsrichtlinien herstellen,

beständig gegen chemisch mäßig angreifende Umgebung

gem. DIN EN 206-1 Expositionsklasse XA 2 Tabelle 1,

Form SB-EF-GM mit Fuß und mit Glockenmuffe

Herstellungsverfahren „ in der Schalung erhärtet „

Rohrverbindung mit fest in der Muffe eingebauter Dichtung

Dichtmittel nach DIN EN 681-1  - DIN 4060

Einbau und Bettung gemäß DIN EN 1610

(Verlegerichtlinien zum Einbau von Fertigteilen mit nicht-rotationssymmetrischen Querschnitt)

Prüffähige Statik gem. ATV-DVWK A 127,

mit zusätzlicher vollflächiger Innenauskleidung aus PE-HD nach EN ISO 1872-1

Wandstärke mind. 4 mm

mechanisch im Rohrbeton verankert (aufgeklebte oder –kaschierte Auskleidung unzulässig!)

Fugenausbildung bei Nennweiten bis DN 700 / 1050 mit PUR-Anguß

und stirnseitiger Abdichtung durch DS-BKU-Profil und ab

einschließlich DN 800 / 1200 mit Tiefbettfuge und Doppelverschweißung.

Es werden nur Rohre zugelassen, die mindestens 4 Stunden in der Schalung erhärten und somit maß genau sind; der Nachweis über die schalungserhärtete Fertigung ist vor Verlegung dem AG schriftlich vorzulegen.

Rohrdurchmesser  DN ..../…. mm

Baulänge	…. m

Herstellernachweis :	HABA-Betonwerke

www.haba-beton.de