Ausschreibungstext

für

City Drain 100 / Klasse E 600

Pos. 1: 				City Drain 100,

Entwässerungsrinne aus Beton nach DIN EN 1433 und DIN 19580,

Belastungsklasse A 15 – E 600, Typ M,

mit unterbrochenem Schlitz,

aus stahlfaserbewehrtem hochfesten Beton,

Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr,

mit vertikaler Lagesicherung (VLS),

mit Abstandshaltern aus Beton an den Stößen,

Systemlänge:	1,00 m

Baubreite:		17/18 cm

Bauhöhe:		18 cm,

Abflussquerschnitt 78 cm2, Witterungsbeständigkeit W, +R , aus Beton C 80/95 nach DIN EN 206-1 und DIN 1045-2 für die Expositionsklassen XF 4, XM 2 und XA 2 (ohne Sulfatangriff).

Farbe: grau*, anthrazit*, rot*, braun* (*nicht zutreffendes Streichen)

Hersteller Betonwerk Neu-Ulm GmbH & Co. KG, Fischerholzweg 54, 89233 Neu-Ulm, (www.rohr.de) oder. glw.

Einbau gemäß Verlegerichtlinien des Rinnenherstellers.

.............. m 					€ / m .............. 					€ ................

Pos. 2: 				City Drain 100-0,5,

wie Position 1 jedoch

Systemlänge:	0,50 m

.............. Stück 				€ / Stück ........... 				€ .................

Pos. 3: 				City Drain 100 Entwässerungsschacht,

wie Position 1 jedoch,

Systemlänge:	0,50 m,

Bauhöhe:		0,34 m

mit Ablauföffnung seitlich DN 150 PP*

mit Ablauföffnung seitlich DN 100 PP*,

mit Geruchsverschluss* oder mit Schmutzeimer*,

(bei DN 150 PP nur mit Geruchsverschluss),

mit Einlaufrost aus Guss GJS 500, Klasse E 600.

mit schraubloser Schnellarretierung Citylock,

Einlaufrost und Rahmen schwarz tauchlackiert.

.............. Stück 				€ / Stück............. 				€ .................

Pos. 4:				City Drain 100 Reinigungsrinne,

wie Position 1 jedoch,

Systemlänge:	0,50 m,

mit Einlaufrost aus Guss GJS 500, Klasse E 600.

mit schraubloser Schnellarretierung Citylock,

Einlaufrost und Rahmen schwarz tauchlackiert

............. Stück 				€ / Stück ........... 				€ .................

Pos. 5:				City Drain 100 Reinigungsrinne mit DN 100 Anschluss,

wie Position 1 jedoch

Systemlänge:	0,50 m,

mit integrierter Muffe in der Sohle für den senkrechten, flüssigkeitsdichten Anschluss

an eine DN 100 Grundleitung

.............. Stück 				€ / Stück ........... 				€ .................

Pos. 6:				City Drain 100 NBR-Verschlussdeckel,

aus Elastomer NBR mit Stahleinlage

..............Stück 				€ / Stück............. 				€ .................

Pos. 7: 				City Drain 100 NBR-Dichtelement,

aus Elastomer NBR

..............Stück 				€ / Stück............. 				€ .................

Pos. 8: 				City Drain 100 Bedienschlüssel,

aus Gusseisen

..............Stück 				€ / Stück............. 				€ .................

Pos. 9: 				City Drain 100 Gleitmittel,

250 ml Tube

..............Stück 				€ / Stück............. 				€ .................