Schlitzrinne 	DIN EN 1433 / DIN EN 206 / DIN EN 1045

HABA Drain 300

Klasse D 400, F 900, Typ I

Pos. 1: 				HABA Drain DN 300 mm,

Entwässerungsrinne aus Stahlbeton nach DIN EN 1433,

Belastungsklasse D 400, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,

mit unterbrochenem Schlitz, mit Oberflächengefälle, ohne Gefälle im Wasserlauf,

Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr,

Systemlänge:	4,00 m

Baubreite:		460/500 mm

Bauhöhe:		500 mm,

Abflussquerschnitt 706 cm2, Witterungsbeständigkeit W, +R , mit Keilgleitdichtung aus SBR nach DIN 4060, aus Beton C 40/50 nach DIN EN 206-1 und DIN 1045-2 für die Expositionsklassen XD 3, XF 4, XM 2 und XA 2 (ohne Sulfatangriff).

Herstellernachweis :	HABA-Betonwerke

Einbau gemäß Verlegerichtlinie HABA - www.haba-beton.de.

.............. m 					€ / m .............. 					€ ................

Pos. 2: 				HABA Drain DN 300 mm,

Entwässerungsrinne aus Stahlbeton nach DIN EN 1433,

Belastungsklasse F 900, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,

mit unterbrochenem Schlitz, mit Oberflächengefälle, ohne Gefälle im Wasserlauf,

Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr,

Systemlänge:	4,00 m

Baubreite:		460/500 mm

Bauhöhe:		500 mm,

Abflussquerschnitt 706 cm2, Witterungsbeständigkeit W, +R , mit Keilgleitdichtung aus SBR nach DIN 4060, aus Beton C 40/50 nach DIN EN 206-1 und DIN 1045-2 für die Expositionsklassen XD 3, XF 4, XM 2 und XA 2 (ohne Sulfatangriff).

Herstellernachweis :	HABA-Betonwerke

Einbau gemäß Verlegerichtlinie HABA - www.haba-beton.de.

.............. m 					€ / m .............. 					€ ................

Pos. 3:		      	HABA Drain DN 300 mm Entwässerungsschacht,

wie Position 2 jedoch,

Systemlänge:	1,00 m,

Standartausführung bestehend aus: Oberteil 5c, Boden mit Ablauf DN 100/150 mm KG, mit Schlammeimer Bauhöhe 265 mm.

Einlaufrost aus Guss GJS 500, Klasse F 900, mit M14 Schrauben verschlossen.

Einlaufrost und Rahmen schwarz lackiert,

lärmarm durch dämpfende PUR Systemeinlage.

.............. Stück 				€ / Stück............. 				€ .................

Pos. 4:			     HABA Drain DN 300 mm Reinigungsrinne,

wie Position 2 jedoch,

Systemlänge:	1,00 m,

Einlaufrost aus Guss GJS 500, Klasse F 900, mit M14 Schrauben verschlossen.

Einlaufrost und Rahmen schwarz lackiert,

lärmarm durch dämpfende PUR Systemeinlage.

............. Stück 				€ / Stück ........... 				€ .................

Pos. 5: 				HABA Drain DN 300 mm Passstück,

wie Position 1 jedoch,

Systemlänge: ………… (0,25 m – 3,95 m gewünschtes Maß eintragen).

..............Stück 				€ / Stück............. 				€ .................

Pos. 6: 				HABA Drain DN 300 mm bis 90° Winkel links oder rechts,

wie Position 1 jedoch,

Schenkellänge (Wasserlauf): 0,50m.

..............Stück 				€ / Stück............. 				€ .................

Pos. 7: 				HABA Drain DN 300 mm Endübergang DN 150 mm KG, 
						mit Spitzende, aus Beton, mit SBR-Dichtung.

..............Stück 				€ / Stück............. 				€ .................

Pos. 8: 				HABA Drain DN 300 mm Endübergang DN 150 mm KG,

mit Muffe, aus Beton, mit SBR-Dichtung.

..............Stück 				€ / Stück............. 				€ .................

Pos. 9: 				HABA Drain DN 300 mm Verschlussdeckel, 
						aus verzinktem Stahl mit SBR-Dichtung.

..............Stück 				€ / Stück............. 				€ ...............

Pos. 10: 			HABA Drain DN 300 mm NBR-Dichtelement,

aus Elastomer NBR.

..............Stück 				€ / Stück............. 				€ .................

Pos.12:  			HABA Drain Gleitmittel,

5 kg Eimer.

..............Stück 				€ / Stück............. 				€ .................