[image: image1.png]HABA-BETON

MONOLITHIC IDEAS WWW.HABA-BETON.EU



Ausschreibungstexte
nach Leistungsbeschreibung Verkehr und Infrastruktur

Schlitzrinne 
ÖNORM EN 1433 / ÖNORM EN 206 / ÖNORM 4710
HABA Drain 300/400
Klasse D 400, F 900, Typ I 

105520A:
Entwässerungsrinne, LW x mm, unter Verwendung von monolithischen Rinnenelementen aus Beton mind. C35/45/B7, eischließlich 20 cm Unterbettung und Rückenstützen aus Beton C25/30/B5 für eine Rinnenprüflast von mind. 600 kN zur Verwendung bei Belastungsklassen bis 400 kN herstellen.


Die Rinnenelemente sind zu liefern und die Unterbettung zu versetzen und mit beiderseitigen Rückenstützen zu versehen.
Die Leistung beinhaltet auch :

· Liefern und Einbauen von Revisionselementen inkl. Rost aus Gusseisen GJS im Abstand von max. 20 m bzw. bei jedem Ablaufpunkt,

· die Ablauföffnung
105520F Z: 

HABA Drain Schlitzrinne DN 300/400 mm,

monolithische Entwässerungsrinne aus Beton C35/45/B7, 

Belastungsklasse Kl. D400, Typ I nach ÖNORM EN 1433 (kein lastabtragendes Fundament nötig),

mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten

mit unterbrochenem Schlitz, Oberflächengefälle, ohne Gefälle im Wasserlauf,

Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr.

Systemlänge:
4,00 m

Baubreite:

460/500 mm

Bauhöhe:

600 mm,

Abflussquerschnitt 1006 cm2, Witterungsbeständigkeit W, +R , aus Beton C35/45/B7 nach ÖNORM EN 206-1 und ÖNORM B 4710-1 

Herstellernachweis :
HABA-Betonwerke
Einbau gemäß Verlegerichtlinie des Rinnenherstellers - www.haba-beton.at.

.............. m 




€ / m .............. 




€ ................

105520F Z900: 
HABA Drain Schlitzrinne DN 300/400 mm,

monolithische Entwässerungsrinne aus Beton C35/45/B7, 

Belastungsklasse Kl. F900, Typ I nach ÖNORM EN 1433 (kein lastabtragendes Fundament nötig),

mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten

mit unterbrochenem Schlitz, Oberflächengefälle, ohne Gefälle im Wasserlauf,

Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr

Systemlänge:
4,00 m

Baubreite:

460/500 mm

Bauhöhe:

600 mm,

Abflussquerschnitt 1006 cm2, Witterungsbeständigkeit W, +R , aus Beton C35/45/B7 nach ÖNORM EN 206-1 und ÖNORM B 4710-1.

.





Herstellernachweis :
HABA-Betonwerke
Einbau gemäß Verlegerichtlinie des Rinnenherstellers - www.haba-beton.at
.............. m 




€ / m .............. 




€ ................

Zubehör:
Pos. 1:

      
HABA Drain DN 300/400 mm Entwässerungsschacht, 

wie Position 105520E Z jedoch,

Systemlänge:
1,00 m, 
Standartausführung bestehend aus: Oberteil 5c, Boden mit Ablauf DN 100 oder DN 150 mm KG, mit Schlammeimer Bauhöhe: 265 mm.
Einlaufrost aus Guss GJS 500, Klasse F 900, mit M14 Schrauben verschlossen, 

Einlaufrost und Rahmen schwarz lackiert,

lärmarm durch dämpfende PUR Systemeinlage.

.............. Stück 



€ / Stück............. 



€ .................

       Pos. 2:


          HABA Drain 300/400 mm Reinigungsrinne,
wie Position 105520E Z jedoch,

Systemlänge:
1,00 m, 
mit Einlaufrost aus Guss GJS 500, Klasse F 900, mit M14 Schrauben verschlossen,
Einlaufrost und Rahmen schwarz lackiert, 

lärmarm durch dämpfende PUR Systemeinlage.

............. Stück 



€ / Stück ........... 



€ .................
Pos. 3: 



HABA Drain DN 300/400 mm Passstück,






wie Position 105520E oder 105520E Z jedoch,

Systemlänge: ………… (0,25 m – 3,95 m gewünschtes Maß eintragen).

..............Stück 



€ / Stück............. 



€ ................. 

Pos. 4: 



HABA Drain DN 300/400 mm bis 90° Winkel links oder rechts,






wie Position 105520E oder 105520E Z jedoch,

Schenkellänge (Wasserlauf): 0,50m.

..............Stück 



€ / Stück............. 



€ .................

Pos. 5: 



HABA Drain DN 300/400 mm Endübergang DN 150 mm KG, 






mit Spitzende, aus Beton, mit SBR-Dichtung.
..............Stück 



€ / Stück............. 



€ .................

Pos. 6: 



HABA Drain DN 300/400 mm Endübergang DN 150 mm KG,
mit Muffe, aus Beton, mit SBR-Dichtung.
..............Stück 



€ / Stück............. 



€ .................

Pos. 7: 



HABA Drain DN 300/400 mm Verschlussdeckel, 






aus verzinktem Stahl mit SBR-Dichtung.
..............Stück 



€ / Stück............. 



€ ...............

Pos. 8: 


     HABA Drain DN 300/400 mm NBR-Dichtelement,
aus Elastomer NBR.
..............Stück 



€ / Stück............. 



€ .................

 Pos. 9:  


HABA Drain Gleitmittel,






5 kg Eimer.

..............Stück 



€ / Stück............. 



€ .................

HABA-Beton, Johann Bartlechner GmbH & Co. KG……………...info@haba-beton.de………………www.haba-beton.at

