Eiprofilrohre, unbewehrt	ÖN EN 1916 – ÖN B 5074

Form EF-GM

Integrierte Dichtung

DN 300/450 – 900/1350

Ausschreibungstextvorschlag:

## Beton-Kanalrohre Eiprofil, gesamt

Unbewehrte schalungserhärtete Betonrohre Form EF-GM und zugehörige Formstücke

gefertigt und geprüft nach ÖN B 5074 sowie ausgestattet mit dem GRIS-Gütezeichen.

Betonfestigkeitsklasse: C 40/50

Aggressivitätsstufe: AS2

Innenfläche : hat frei von Graten und anhaftenden Zuschlagsstoffen zu sein.

Dichtung: integrierte Dichtung (fest in der Muffe eingebaut)

Mindestlänge: 2500mm

Fabrikat: HABA oder gleichwertig