Stahlbetonrohre	ÖN EN 1916 – ÖN B 5074

Form K-GM

Integrierte Dichtung

DN 300 - 1200

Ausschreibungstextvorschlag:

## Stahlbetonkanalrohre, gesamt

Stahlbetonrohre und zugehörige Formstücke nach ÖN B 5074 und geprüft mit dem GRIS-Gütezeichen.

Der statische Nachweis der Tragfähigkeit ist vom AN auf Anforderung des AG zu erbringen.

Betonfestigkeitsklasse: C 40/50

Innenfläche : hat frei von Graten und anhaftenden Zuschlagsstoffen zu sein.

Dichtung: Integrierte Dichtung (fest in der Muffe eingebaut)

Aggressivitätsstufe: AS2

Mindestlänge: 2500mm

Fabrikat: HABA oder gleichwertig